УДК 677.017:621.3

Исследование экранирующей способности ткани специального назначения

Костин П.А., Замостоцкий Е.Г, Коган А.Г.

В результате прогресса науки и техники люди широко используют электрическое оборудование, которое воздействует на них электромагнитными волнами различных частот.

Когда электромагнитная волна воздействует на организм, она создаёт вибрацию молекул, в результате которой выделяется тепло. Таким же образом, когда электромагнитная волна проникает в человеческое тело, она затрудняет регенерацию клеток ДНК и РНК. Кроме того, она вызывает неправильные химические реакции, начинают развиваться раковые клетки, увеличивается возможность лейкемии и других раковых образований.

На данный момент в мире проблема воздействия электромагнитного излучения на биологические организмы мало изучена и не создан ассортимент защитных материалов, способных эффективно защищать от неблагоприятного воздействия электромагнитных волн [1].

Целью данной работы являлось исследование экранирования (отражения) тканью специального назначения электромагнитных волн различных диапазонов. Наработка ткани осуществлялась при использовании в основе и в утке комбинированной электропроводящей пряжи линейной плотности 50 текс, полученной в лаборатории кафедры ПНХВ УО «ВГТУ» на модернизированной прядильно-крутильной машине ПК-100МЗ.

Электропроводящая пряжа состоит из сердечника  в виде полиэфирной комплексной нити и электропроводящего элемента, покрывающего элемента, в виде полиэфирного волокна, и закрепляющего компонента, в виде полиэфирной комплексной нити.

Процентное содержание компонентов комбинированной электропроводящей пряжи линейной плотности 50 текс представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Процентное содержание компонентов комбинированной электропроводящей пряжи линейной плотности 50 текс

| Показатель | Медная микропроволока | Комплексная полиэфирная нить | Комплексная полиэфирная нить | Полиэфирная мычка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейная плотность, текс | 18 | 5,2 | 5,2 | 21,6 |
| Процентное содержание, % | 36 | 10,4 | 10,4 | 43,2 |

Физико-механические показатели комбинированной электропроводящей пряжи, полученной по разработанной технологии, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-механические показатели комбинированной электропроводящей пряжи линейной плотности 50 текс

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент вариации по линейной плотности, % | 3 |
| Абсолютная разрывная нагрузка, сН | 700 |
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % | 4 |
| Разрывное удлинение, % | 14-16 |
| Коэффициент вариации по разрывному удлинению | 6,25 |
| Диаметр пряжи, мм | 0,5 |

На ткацком станке СТБ2-180 была наработана ткань переплетением саржа 4/1. Физико-механические показатели ткани представлены в таблице 3.

Таблица 3-Физико-механические свойства экранирующей ткани

| Показатели | Размер-ность | Значения |
| --- | --- | --- |
| Воздухопроницаемость | дм3/м2∙с | 600 |
| Коэффициент вариации | % | 5,29 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 216,36 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200 мм по основе | Н | 400 |
| Разрывное удлинение полоски ткани 50х200 мм по основе | % | 20 |
| Плотность готовой ткани по основе по утку | нит/дм | 170,0 230,0 |

В условиях аккредитованной лаборатории РУПП «БелГИМ» (г.Минск) на поверенной испытательной  установке, схема которой представлена на рисунке 1, наработанная ткань исследовалась на способность экранировать (отражать) электромагнитные волны.

1. – генератор сигналов высокочастотный; 2. – направленный ответвитель;        3. – антенна, передающая П6-23М; 4. – рамка с исследуемой тканью; 5. – антенна эталонной установки П1-9; 6. – измеритель мощности М3-22А.

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки

Ослабление электромагнитного излучения, вносимое образцом, D, дБ, определялось в соответствии с формулой [3]:

,					(1)

где       Пэ – эталонная плотность потока энергии, мкВт/см2;

Пизм – измеренная плотность потока энергии, мкВт/см2.

Ослабление электромагнитного излучения, вносимое образцом, σ, %, определялось с помощью формулы:

,				(2)

где     Рэ – эталонный уровень мощности электромагнитного поля, мкВт;

Ризм – измеренный уровень мощности электромагнитного поля, мкВт.

Результаты измерения электромагнитного поля, вносимого образцом  ткани, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты измерения электромагнитного поля, вносимого образцом  ткани

| Частота, ГГц | Эталонное электромагнитное поле | Электромагнитное поле за образцом |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень мощности Рэ, мкВт | Плотность потока энергии Пэ, мкВт/см2 | Уровень мощности Ризм, мкВт | Плотность потока энергии Пизм, мкВт/см2 |
| 1,2 | 8860 | 33,18 | 7,6 | 0,03 |
| 2 | 7670 | 42,05 | 10,95 | 0,06 |
| 4 | 6460 | 48,03 | 2,4 | 0,02 |
| 5,64 | 467 | 8,65 | 0,4 | 0,007 |
| 8 | 1280 | 23,1 | 0,93 | 0,02 |
| 11,5 | 703 | 14,26 | 0,47 | 0,01 |

На рисунке 2 представлена графическая зависимость экранирования образца ткани в % в зависимости от частоты электромагнитных волн в гигагерцах, построенная на основании формулы 2.

Рисунок 2 - Диаграмма измерения ослабления электромагнитного излучения тканью, %

Анализируя зависимость экранирования электромагнитного излучения от частоты электромагнитных волн можно отметить, что образец экранирует электромагнитное излучение различных диапазонов частот, не пропуская более 99% электромагнитных волн.

На рисунке 3 представлена графическая зависимость ослабления электромагнитного излучения, вносимого образцом ткани в дБ, построенная на основании формулы 1.

Рисунок 3 - Зависимость ослабления электромагнитного излучения, вносимого образцом ткани

При анализе графической зависимости рисунка 3, установлено, что ослабление электромагнитного излучения, вносимое образцом ткани из электропроводящей пряжи, полученной на машине ПК-100М3, на всех диапазонах превышает допустимое значение 25 дБ.

Максимальное значение ослабления электромагнитного излучения образец ткани показал на частотах 4 ГГц, 5,64 ГГц и 11,5 ГГц. Эталонный уровень мощности (Рэ) на частоте 2,0 ГГц составляет 7670 мкВт, а уровень мощности за образцом (Р) – 10,95 мкВт, следовательно, ослабление уровня мощности (Р) данного образца на исследуемых диапазонах частот составило 700 раз, а на частоте 4,0 ГГц 2692 раза.

Много устройств излучает электромагнитные волны: сотовые телефоны с частотами 0,9 и 1,8 ГГц, микроволновые печи 2,450 ГГц, радарные системы коммуникаций от 0,001 до 10 ГГц. Наиболее широко распространено использование сотовых телефонов [2].

После проведённых исследований установлено, что ткань, состоящая из электропроводящей пряжи, защищает от электромагнитного излучения, не пропуская более 99% электромагнитных волн на диапазонах частот от 1,2 ГГц до 11,5 ГГц. Разработанный ассортимент тканей может использоваться при производстве карманных вставок для мобильного телефона в школьной форме, мужских и женских костюмах, спецодежды, защищающей от электромагнитного излучения, экранирования физиотерапевтических кабин. В настоящее время экранирующие ткани нашли применение даже при создании космических антенн.

Список использованных источников

1. Effect of stainless steel-containing fabrics on electromagnetic shielding effectiveness / Ching-Iuan Su, Jin-Tsair Chern – Republic of China, 2004.

2. Электропроводящие химические волокна / Р. М. Левит –Москва : Химия, 1986. -200с.

3. Протокол испытаний №76/43 от «30» мая 2008, РУПП «БелГИМ», производственно - исследовательский отдел радиоэлектронных измерений.

# Text boxes

3