УДК 677.017:621.3

Комплексный анализ экранирующих свойств тканей специального назначения с комбинированными электропроводящими нитями.

Костин П.А., Замостоцкий Е.Г, Коган А.Г.

С появлением электрических и электронных устройств во всем мире защита от электромагнитных волн, излучаемых приборами, является одной из главных задач, которую необходимо решить. Среди различных предлагаемых решений, текстильные изделия и основанные на тканях композиционные материалы получили наиболее широкое распространение из-за универсальности этих текстильных материалов. Основной источник электромагнитного излучения - это электрические сигналы, испускаемые различными приборами. Электромагнитное излучение испускают: компоненты катушек индуктивности, цифровые устройства и высоковольтные провода, несущие большой переменный ток в энергетических частотах, которые способны к испусканию СВЧ волн. Для решения проблемы защиты от электромагнитных волн необходимо экранировать (отражать) эти виды излучений.

Одним из способов экранирования электромагнитного излучения является применение тканей специального назначения с комбинированными электропроводящими нитями в основе и утке.

На кафедре ПНХВ разработана технология производства комбинированных электропроводящих нитей, где в качестве электропроводящего элемента была выбрана медная микропроволока. Этот выбор обусловлен тем, что медная микропроволока обладает высоким поглощением и низким отражением электромагнитной энергии, а также лучшими электрическими свойствами по сравнению с другими металлами. Материалы с высокими потерями за счет поглощения и низкой отражательной потерей очень эффективны для экранирования электромагнитной энергии[1]. Потери за счет поглощения определяются как результат удельной электропроводности () и проницаемости () [4,5].

На основе литературного анализа было установлено, что необходимый уровень экранирования электромагнитного излучения для использования в военных, электронных, бытовых и других отраслях составляет приблизительно 99,8 - 99,99%. Разработка тканей с такой эффективностью экранирования была бы эффективным решением для защиты человека и электронных приборов от излучения и электромагнитных помех.

Для наработки тканей специального назначения с экранирующими свойствами использовались комбинированные электропроводящие нити, содержащие в своей структуре медную микропроволоку диаметром 0,05 и 0,1 мм.

Наработка комбинированных электропроводящих нитей осуществлялась в производственных условиях ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей», РУП «БПХО» г. Барановичи и лаборатории кафедры «ПНХВ» УО «ВГТУ» на модернизированном прядильно-крутильном оборудовании. Сырьевой состав полученных комбинированных электропроводящих нитей представлен в таблице 1.

Образец нити №1 получен на модернизированной прядильно-крутильной машине ПК-100М3, образец нити №2 получен на модернизированной пневмомеханической прядильной машине ППМ-120АМ, а образцы комбинированных нитей №3 и №4 получены на модернизированной тростильно-крутильной машине ТК2-160М.

В условиях испытательного центра УО «ВГТУ» в соответствии с ГОСТ 19806—74 проведены испытания по определению электрического сопротивления комбинированных электропроводящих нитей. Физико-механические и электрофизические свойства полученных комбинированных электропроводящих нитей представлены в таблице 2.

В экспериментальной лаборатории кафедры «Ткачество» УО «ВГТУ» и производственных условиях ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей» из предложенных экспериментальных комбинированных электропроводящих нитей были наработаны опытные образцы экранирующих тканей специального назначения следующих переплетений: саржа 3/1, сатин и полотняное переплетение с различной плотностью нитей по основе и утку. Физико-механические свойства экспериментальных образцов тканей специального назначения представлены в таблице 3.

Таблица 1 – Процентное содержание компонентов комбинированных электропроводящих нитей

| № образца | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Компонент | Комбинирован-ная электропрово-дящая нить Т=50 Текс | Комбинирован-ная электропрово-дящая пряжа Т=40 Текс | Комбинирован-ная электропрово-дящая нить Т=43,2 Текс | Комбинирован-ная электропроводя-щая нить Т=61,2 Текс |  |  | Текс | % | Текс | % | Текс | % | Текс | % |  | Медная микропроволока | 18 | 36 | 18 | 45 | 18 | 41,6 | 36 | 58,8 |  | Комплексная полиэфирная нить | 5,2*2 | 20,8 | - | - | 5,2 | 12,1 | 5,2 | 8,5 |  | Хлопковая мычка | - | - | 22 | 55 | 20 | 46,3 | 20 | 32,7 |  | Полиэфирная мычка | 21,6 | 43,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 – Физико-механические свойства комбинированных электропроводящих нитей различного способа формирования

| Компонент | Комбинированная электропроводящая нить Т=50 Текс | Комбинированная электропроводящая пряжа Т=40 Текс | Комбинированная электропроводящая нить Т=43,2 Текс | Комбинированная электропроводящая нить Т=61,2 Текс |  | Абсолютная разрывная нагрузка Pн, сН | 700 | 350 | 580 | 614 |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке CVPн, % | 4 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |  | Разрывное удлинение Py, % | 14-16 | 4-6 | 10-14 | 10-14 |  | Коэффициент вариации по разрывному удлинению CVPy, % | 6,25 | 4,78 | 4,24 | 3,9 |  | Электрическое сопротивление пряжи длиной 1 см R1см, Ом | 1,2•102 | 1,2•102 | 1,2•102 | 0,9•102 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для изучения зависимости эффективности экранирования от плотности тканей различного переплетения изучены удельные объемные электрические сопротивления тканей с медной микропроволокой с разными плотностями по основе и утку наряду с различными диаметрами медной микропроволоки.

Объемное удельное сопротивление и проводимость электропроводящих тканей  измерялись и вычислялись по следующим формулам[5].

(1)

(2)

Где R - Сопротивление образца ткани, Ом;  t - толщина ткани, см;  - проводимость ткани 1/Ом*см; RCF-поправочный коэффициент сопротивления тканей.

Таблица 3 – Физико-механические свойства экспериментальных образцов тканей специального назначения

| Наименование параметра | Единица измерения | Ткань полученная с использованием электропроводящей пряжи |  | Номер образца ткани |  | 1 | 2 | 2A | 3 | 3A |  | переплетение |  | неправильный шестинитный сатин | Саржа 3/1 | полотняное | полотняное |  | Линейная плотность пряжи | текс | 50 | 40 | 43,2 | 61,2 |  | Плотность суровой ткани по основе | н/10см | 180 | 180 | 210 | 180 | 180 |  | Плотность суровой ткани по утку | н/10см | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 |  | Разрывная нагрузка полоски ткани 50*200мм |  |  |  |  |  |  | -по основе | Н | 1543,1 | 1153,6 | 1154,2 | 1619,5 | 1595,8 |  | -по утку | Н | 620,5 | 480,7 | 487,3 | 634,8 | 632,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Экранирующие ткани были исследованы в сертифицированной лаборатории РУП «БелГИМ» на диапазонах частот от 1,2 до 11 ГГц. Эффективности экранирования тканей специального назначения различных переплетений представлены на рисунке 1.

На рисунке 1 представлены измерения эффективности экранирования электромагнитного излучения тканями специального назначения с различным переплетением. Результаты измерения электромагнитного излучения, также представлены в таблице 4. Значение эффективности электромагнитного экранирования достигло максимума на частоте 4 ГГц и снизилось на частоте 5,64ГГц. При анализе ткани саржевого переплетения наблюдается незначительное уменьшение экранирующей способности на частотах 5,64ГГц и 11,5ГГц.

В свою очередь полотняное переплетение экранирующих тканей имеет незначительное снижение экранирующей способности только на частоте 11,5ГГц.

1-неправильный шестинитный сатин; 2-саржа 3/1; 3-полотно.

Рисунок 1 – Эффективность экранирования тканей специального назначения

Установлено, что ткань сатинового переплетения обеспечивает лучшую группировку нитей по сравнению с другими переплетениями, что обусловливает более равномерную экранирующую способность на всём диапазоне исследуемых частот. Данные зависимости обусловлены структурными особенностями выбранных переплетений ткани.

Таблица 4 – Результаты измерения эффективности экранирования электромагнитного излучения тканями специального назначения

| Частота f, ГГц | Номера образцов ткани |  |  | 1 | 2 | 2A | 3 | 3A |  |  | Эффективность экранирования σ,% |  | 1,2 | 99,91 | 99,76 | 99,81 | 99,93 | 99,94 |  | 2 | 99,86 | 99,95 | 99,95 | 99,82 | 99,93 |  | 4 | 99,96 | 99,91 | 99,92 | 99,91 | 99,95 |  | 5,64 | 99,91 | 99,58 | 99,72 | 99,91 | 99,95 |  | 8 | 99,93 | 99,91 | 99,9 | 99,91 | 99,95 |  | 11,5 | 99,93 | 99,64 | 99,92 | 99,64 | 99,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При анализе влияния плотности по основе и утку на экранирующую эффективность опытных образцов тканей исследовались образцы под номерами 2 и 2А (таблица 3). Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Образцы 2 и 2A имеют разную эффективность электромагнитного экранирования. Увеличение эффективности экранирования образца ткани 2A связано с увеличением плотности по основе и утку, что обусловлено наличием повышенного содержания медной микропроволоки на квадратный метр ткани. Кроме того, преимуществом использования тканей саржевого переплетения является то, что они имеют низкую пористость по сравнению с другими переплетениями. С целью изучения влияния диаметра медной микропроволоки в структуре ткани специального назначения были исследованы образцы под номерами 3 и 3A (таблица 3). При определении влияния диаметра медной микропроволоки установлено, что этот показатель имеет значительное влияние на эффективность экранирования ткани. На рисунке 3 показана зависимость влияния диаметра медной микропроволоки на эффективность электромагнитного экранирования при неизменных плотностях ткани 3 и 3А по основе и утку. Из рисунка видно, что с увеличением диаметра медной микропроволоки наблюдается общее увеличение эффективности экранирования.

Рисунок 2 – Влияние плотности по основе и утку на эффективность электромагнитного экранирования

Рисунок 3 – Влияние диаметра медной микропроволоки на эффективность электромагнитного экранирования

Способ получения экранирующих тканей специального назначения успешно доказал свою целесообразность. Было установлено, что эффективностью электромагнитного экранирования тканей специального назначения с использованием медной микропроволоки можно варьировать путем изменения переплетения, плотности ткани по основе и утку, а также диаметра медной микропроволоки.

Установлено, для достижения максимальной экранирующей способности наиболее целесообразно вырабатывать ткани сатинового переплетения с максимально возможной плотностью ткани по основе и утку - с диаметром медной микропроволоки 0,1 мм.

Дальнейшие исследования по изучению влияния структуры тканей специального назначения на экранирующую способность должны проводиться в целях возможности использования таких тканей в автомобильной промышленности, авиации, строительстве, бытовой электронике, электроприборах и проводящего наполнителя в композитных материалах.

Список использованных источников

1. Сподобаев, Ю. М. Основы электромагнитной экологии / Ю. М. Сподобаев, В.П. Кубанов – Москва : Радио и связь 2000. - 240с.

2. Левит, Р. М. Электропроводящие химические волокна / Р. М. Левит – Москва : Химия, 1986. - 200с.

3. Протокол испытаний №76/43 от 30 мая 2008, РУПП «БелГИМ», производственно - исследовательский отдел радиоэлектронных измерений.

4. Electromagnetic Shielding Effectiveness of Stainless of stainless steel/polyester woven fabrics / Cheng, K. B., Lee M. L., Textile research journal– Republic of China, 2001.

5. Effect of stainless steel-containing fabrics on electromagnetic shielding effectiveness / Ching-Iuan Su, Jin-Tsair Chern – Republic of China, 2004.

# Text boxes

1

2

3

2A

2

3

3A